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PIRROUET - GECARBONATEERDE GEVELSTEENBestektekst


Producttype
[bookmark: _Hlk120104766]Type steen: Gevelsteen, geperst uit reststromen van de staalindustrie, uitgehard door opname van CO2 (carbonatatie)
Toepassing: decoratief niet-dragend binnen- en buitenmetselwerk
De gevelsteen is geschikt voor toepassing in blootstellingsklasses MX3.1, MX3.2 en MX4 volgens Tabel 2.14.1. van STS 22-4. De gevelsteen is geschikt voor toepassing in spouwmuren met gedeeltelijke spouwvulling. De gevelsteen is niet geschikt voor ondergronds metselwerk.

Grondstoffen, textuur en technieken
Dit duurzame, CO2-negatieve product wordt geproduceerd uit reststromen van het productieproces van roestvrij staal. Deze reststromen bevatten o.a. CaO, hetgeen na mengen met water en uitharden met CO2 omgezet wordt tot CaCO3 of Calciumcarbonaat. De typische textuur wordt bekomen door het hydraulisch persen in een mal. De strekken van deze gevelsteen zijn veredeld door ze te voorzien van een esthetische en beschermende toplaag. Ook één kopzijde van 25% van de stenen heeft een gelijkaardige esthetische afwerking.

Productkenmerken
Oppervlaktetextuur: gestructureerd oppervlak op 1 strekzijde van elke steen + 1 kopzijde van 25% van de stenen
Kleurtint: Blossom White / Misty White / Oyster Grey / Natural Grey / Mushroom Beige / Springtime Yellow / Jackfruit Yellow / Gooseberry Green / Honest Green / Striking Red / Loungy Red / Chili Red / Serious Black (schrappen wat niet past)                  
Formaat gevelsteen (LxBxH):  LF50-S  ± 240 x 72 x 50 mm  / WF  ± 210 x 100 x 50 mm  /  
XXL44-S  ± 440 x 72 x 44 mm  / DF  ± 215 x 100 x 65 mm  (schrappen wat niet past)
	Tussen de verschillende productieruns is er slechts een zeer beperkte afwijking in deze afmetingen.
Essentiële kenmerken volgens CE-markering EN 771-1:
· gedeclareerde gemiddelde druksterkte: ≥ 15 N/mm²
· maattolerantiecategorie: Tm (±1, ±3, ±1) 
· maatspreidingscategorie: Rm (±3, ±3, ±3)
· vormstabiliteit: NPD
· brandreactie: Euroklasse A1 
· vorstbestendigheid: Euroklasse F2 
· vrijwillige wateropname: ≤ 15% m/md
· dampdoorlatendheid: NPD 
· actief oplosbare zouten: S2 
· equivalente warmtegeleidbaarheid:   NPD


Overige kenmerken:
· equivalente warmetegeleidbaarheid 10, droog steen (50,50): 0,9 W/mK

Uitzichtkenmerken
Het aantal stenen met fouten mag de 5% niet overschrijden. Worden als fouten beschouwd:
· scheuren met een breedte ≥0,2mm die aangrijpen op ten minste 2 ribben
Beschadigingen en fouten dienen steeds gemeld te worden alvorens te verwerken. Het metselwerk is te beoordelen vanop 2 meter afstand. 

Normering:
De Pirrouet gecarbonateerde gevelstenen worden getest en voldoen aan de strenge proefnormen zoals die gelden voor keramische gevelstenen. De technische fiches staan ter beschikking op de productpagina van de gevelsteen op www.vandersanden.com.

Uitvoering: 
Uitvoering cfr. verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.
De volledige partij gecarbonateerde gevelstenen dient in één keer besteld te worden aangezien tussen verschillende productieseries lichte schommelingen in de kleurnuance mogelijk zijn.
De gevelstenen dienen uit meerdere pakken tegelijk verwerkt te worden. Bij een willekeurig gemengde verwerking wordt een natuurlijke nuancering bekomen. 
De gevelstenen worden verwerkt door ze te metselen met een metselmortel / door ze te metselen met een dunbedmortel / door ze te verlijmen met een lijmmortel. (schrappen wat niet past)
Het volgende metselverband wordt hierbij aangehouden: halfsteens verband, stapelverband, wildverband, … (schrappen wat niet past)
Het bepalen van de juiste mortelsamenstelling gebeurt in overleg met de mortelleverancier. De mortel is geschikt voor de verwerking van gecarbonateerde gevelstenen. Vers metselwerk dient steeds afgeschermd te worden.

Dilatatievoegen:
Zoals bij alle gevelmetselwerk moet rekening gehouden worden met de richtlijnen (ook vanuit Eurocode6) voor bouwfysische dilatatievoegen én constructieve/bouwkundige bewegingsvoegen.
Voor bouwfysische bewegingsvoegen wordt een maximale afstand van 8 m tussen de voegen, zowel horizontaal als verticaal, aanbevolen. Voor de Pirrouet® Serious Black wordt een maximum van 7 m gehanteerd. Houd er rekening mee dat de afstand tot een stijf bevestigingspunt (zoals een gebouwhoek) of tot een plaats van inklemming of starre verbinding gehalveerd wordt. Voor gebouwhoeken zijn er diverse oplossingen mogelijk, analoog aan de richtlijnen voor keramische bakstenen. 

· Het dilatatieplan wordt opgesteld door de architect.
· Het dilatatieplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de architect.
(schrappen wat niet past)

Een dilatatieplan dient altijd vóór de uitvoering op de werf aanwezig te zijn.

Onderhoud:
Belangrijk: De stenen mogen niet gereinigd worden met zuurhoudende producten.
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